AGEUS 16-20

Vysoko pevnostní a teplotní vymezovač ložiskové vůle

Ageus 16-20 je anaerobní, bez vzduchu rychle vytvrzující lepidlo, která je určeno na nejvyšší zatížení pro cylindrické části.

Použití:

- Zajistěte aby aplikační místo bylo suché a čisté.

- Aplikační místo odmastěte Ageus SuperČistič

- Aplikujte produkt na zařízení.

- V případě nutnosti použijte primer A. Použití primeru snižuje zajišťovací sílu až o 30%.

Fyzikální charakteristiky:

Chemický základ					diester metakrylátové kyseliny

Barva							zelená / fluorescenční

Teplotní rozsah					od -55°C do +200°C

Hodnota zajištění					vysoce pevnostní

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,2 mm

Maximální velikost závitu				M36

Inicializační vytvrzení do 				30 – 40 minut

Funkční vytvrzení					1 – 3 hodiny

Plné vytvrzení					12 – 24 hodin

Viskozita						8000 - 12000 cps

Hustota						1.1

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					50 ml a 250 ml plastová lahvička, 10 litrů

plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.