VARYBOND 15-72

univerzální teflonové těsnění trubkových závitů

Varybond 15-72 je anaerobní, bez vzduchu vytvrzující bílá pasta, která je určena pro univerzální těsnění konických a cylindrických závitů na trubkách do velikosti 3“. Produkt vytváří pružný film, který má roztažnost vyšší než 100%. Obsah teflonu příznivě ovlivňuje tření při montáži.

Použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte a odmastěte povrch LPS Zero Tri.

- Aplikujte produkt v dostatečném množství na závity a okamžitě sestavte spojení.

- Na nízkotlakém zařízení těsní okamžitě.

Fyzikální charakteristiky:

Chemický základ					diester metakrylátové kyseliny s teflonem

Barva							bílá

Viskozita						150 000-200 000 a 40 000- 60 000 cps

Hustota						1,0

Teplotní rozsah					od -55°C do +150°C

Max. těsnící rozsah					do 3“

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,3 mm

Inicializační vytvrzení do 				15 - 30 minut

Funkční vytvrzení					1 – 3 hodin

Plné vytvrzení					5 - 10 hodin

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					50, 250 ml plast. tuba, 10 litrů plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.