VARYBOND 14-31

Sekundové lepidlo

Varybond 14-31 je vysoce tekuté sekundové lepidlo určené pro lepení přesně slícovaných kovových částí. Spojuje dohromady požadavky na rychlé vytuhnutí s vysokou vazební silou. Je ideální pro lepení nebo penetraci již před sestavených částí jako jsou kovové pláty nebo rámy. Zajišťuje rovněž kalibrační a stavěcí šrouby proti vibraci.

Doporučené aplikace na površích:

Kov x kov

Použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte a odmastěte povrch LPS Zero Tri

- Použijte aktivátor (primer) pro savé povrchy a pro aktivaci neaktivních (pasivních) povrchů – především plastů. Pamatujte však, že použití aktivátoru snižuje vazební sílu.

- Aplikujte produkt pouze na jeden lepený povrch.

- Držte dohromady po dobu několika sekund až je dosažena manipulační pevnost

Fyzikální charakteristiky:

Tvrdidlo						ethyl cyanoakrylát

Barva							čirá

Teplotní rozsah					od -50(C do +80(C

Bod měknutí						165(C

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,05 mm

Viskozita						1 – 5 cps

Hustota						1.06

Skladovatelnost					6 měsíců při pokojové teplotě

Doba zaschnutí na

Hliník x hliník					20 sekund

Plné vytvrzení					do 24 hodin

## Hodnoty plně vytvrzeného filmu

Mez pevnosti v tahu (hliník x hliník)		21 N/mm2 (DIN EN 1465)

Tahové síly na

EPDM x EPDM guma ø18			> 200 N

SBR x SBR guma ø16			> 1 800 N

Dodávaná balení					20, 50, 500 ml plast. lah, 10 litrů plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5(C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.