VARYBOND 15-75

Vysokopevnostní těsnění trubkových závitů

Varybond 15-75 je anaerobní, bez vzduchu vytvrzující kapalina, která je určena pro upevňování a těsnění závitů na trubkových spojích, které jsou zatíženy chemickým a teplotním působením.

Použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte a odmastěte povrch LPS Zero Tri.

- Aplikujte produkt v dostatečném množství na závity a okamžitě sestavte spojení.

- Na nízkotlakém zařízení těsní okamžitě.

Fyzikální charakteristiky:

Chemický základ					diester metakrylátové kyseliny

Barva							červená / fluorescenční

Viskozita						6 000 – 7 000

Hustota						1,1

Teplotní rozsah					od -55°C do +150°C

Max. těsnící rozsah					do 2“

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,3 mm

Inicializační vytvrzení do 				40 - 60 minut

Funkční vytvrzení					6 – 12 hodin

Plné vytvrzení					12 - 24 hodin

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					250 ml plast. tuba, 10 litrů plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.