Ageus 15-77

Univerzální středněpevnostní těsnění trubkových závitů

Ageus 15-77 je anaerobní, bez vzduchu vytvrzující kapalina, která je určena pro trubková závitová těsnění, které je na nízkotlakých plynových rozvodech okamžitě funkční a je použitelné do velikosti rozvodu 3“.

Použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte a odmastěte povrch Ageus SuperČistič.

- Aplikujte produkt v dostatečném množství na závity a okamžitě sestavte spojení.

- Na nízkotlakém zařízení těsní okamžitě.

- V případě nutnosti použijte primer A. Použití primeru snižuje zajišťovací sílu až o 30%.

Fyzikální charakteristiky:

Chemický základ					diester metakrylátové kyseliny

Barva							žlutá / fluorescenční

Viskozita						60 00 – 80 000

Hustota						1,05

Teplotní rozsah					od -55°C do +150°C

Max. těsnící rozsah					do 3“

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,5 mm

Inicializační vytvrzení do 				15 - 30 minut

Funkční vytvrzení					1 – 3 hodin

Plné vytvrzení					3 - 6 hodin

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					50, 250 ml plast. tuba, 10 litrů plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.