VARYBOND 15-73

Ploché přírubové těsnění

Varybond 15-73 je nízko pevnostní anaerobní, bez vzduchu vytvrzující produkt, která je určena pro univerzální vytváření plochých přírubových těsnění. Produkt je určen pro přírubové spoje, jako i pro jiné rovinné aplikace, kde těsní většinu plynů a chemikálií. Nahrazuje tradiční těsnící materiály jako je korek, papír, guma, kov. Jednoduše aplikovatelný produkt snese asi 100% natažení než se přetrhne.

Použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte a odmastěte povrch LPS Zero Tri.

- Aplikujte produkt v dostatečném množství na celou plochu tak, že vytvoříte jeden celek.

- Sestavte spojení.

Fyzikální charakteristiky:

Chemický základ					diester metakrylátové kyseliny

Barva							zelená / fluorescenční

Viskozita						40 000 – 60 000

Hustota						1,5

Teplotní rozsah					od -55°C do +150°C

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,3 mm

Inicializační vytvrzení do 				15 - 30 minut

Funkční vytvrzení					3 – 6 hodin

Plné vytvrzení					6 - 24 hodin

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					50 ml a 250 ml plastová lahvička, 10 litrů

plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.