VARYBOND 15-18

Ploché přírubové těsnění

Varybond 15-18 je středně pevnostní anaerobní, bez vzduchu vytvrzující produkt, která je určena pro univerzální vytváření plochých přírubových těsnění. Produkt je určen pro přírubové spoje vyrobené z hliníku a jiných různorodých materiálů.  Na těchto obtížněji přetěsnitelných materiálech dosahuje velmi dobrých výsledků. Okamžitě těsní na nízkotlakých rozvodech. Zůstává mírně pružný do teploty 120°C.

Použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte a odmastěte povrch LPS Zero Tri.

- Aplikujte produkt v dostatečném množství na celou plochu tak, že vytvoříte jeden celek.

- Sestavte spojení.

Fyzikální charakteristiky:

Chemický základ					ester metakrylátové kyseliny

Barva							červená

Viskozita						800 000 – 1 000 000

Hustota						1,1

Teplotní rozsah					od -55°C do +150°C

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,5 mm

Funkční vytvrzení					1 – 3 hodin

Plné vytvrzení					24 - 72 hodin

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					250 ml plast. lahvička, 10 litrů plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.