AGEUS 15-74

Ploché přírubové těsnění

Ageus 15-74 je středně pevnostní anaerobní, bez vzduchu vytvrzující produkt, která je určena pro univerzální vytváření plochých přírubových těsnění. Produkt je určen pro přírubové spoje, jako i pro jiné rovinné aplikace, kde těsní většinu plynů a chemikálií. Nahrazuje tradiční těsnící materiály jako je korek, papír, guma, kov. Jednoduše aplikovatelný produkt snese asi 100% natažení než se přetrhne.

Použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte a odmastěte povrch Ageus SuperČistič

- Aplikujte produkt v dostatečném množství na celou plochu tak, že vytvoříte jeden celek.

- Sestavte spojení.

- V případě nutnosti použijte primer A. Použití primeru snižuje zajišťovací sílu až o 30%.

Fyzikální charakteristiky:

Chemický základ					diester metakrylátové kyseliny

Barva							oranžová / fluorescenční

Viskozita						80 000 – 120 000

Hustota						1,05

Teplotní rozsah					od -55°C do +150°C

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,5 mm

Inicializační vytvrzení do 				10 - 20 minut

Funkční vytvrzení					3 – 6 hodin

Plné vytvrzení					6 - 24 hodin

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					250 ml plast. lahvička, 10 litrů plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.