VARYBOND 15-10

Vysokoteplotní přírubové těsnění

Varybond 15-10 je vysoce pevnostní anaerobní, bez vzduchu vytvrzující produkt s vysokou viskozitou, která je určena pro univerzální vytváření plochých přírubových těsnění pro čerpadla, převodovky apod. Produkt má vysokou odolnost vůči vodě, plynům, LPG, olejům a široké škále technických chemikálií a rozpouštědlům. Po vytvrzení je produkt odolný vůči nárazům a vibracím.

Použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte a odmastěte povrch LPS Zero Tri.

- Aplikujte produkt v dostatečném množství na celou plochu tak, že vytvoříte jeden celek.

- Sestavte spojení.

Fyzikální charakteristiky:

Chemický základ					diester metakrylátové kyseliny

Barva							červená / fluorescenční

Viskozita						300 000 – 10 000 000

Hustota						1,05

Teplotní rozsah					od -55°C do +200°C

Vyplnění prostoru v toleranci			do 0,5 mm

Funkční vytvrzení					3 – 6 hodin

Plné vytvrzení					6 - 12 hodin

Skladovatelnost					12 měsíců

Dodávaná balení					250 ml plast. lahvička, 10 litrů plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.