LPS HardCoat Corrosion Protectant

Vytvrzující inhibitor koroze

Pevný nátěr odolávající rzi a korozi.

- vytvoří vysoceodolný zasychající film

- je to protikorozní ochrana na více let

- je kontrolovatelný a odstranitelný

- odolává vytváření špíny

- penetruje a vytláčí vlhkost

- odolává vlhkosti, písku, špíně, prachu a vibracím

- zastavuje odlupující, nebo vláknitou korozi na hliníku

- je bezpečný pro ozonovou vrstvu

- neobsahuje žádné chlorované uhlovodíky, chlorovaná rozpouštědla, nebo silikony

- je nevodivý

- je bezpečný pro použití na gumu, prefabrikáty,  nátěry, plasty a jiné povrchy

- splňuje normu  BMS 3-23F typ II

Podle Americké federální normy USDA má povolení na nepřímý styk s potravinami!

Typické aplikace, kde může být LPS HardCoat použitý:

- jistící zařízení letadel	- vnější elektrická propojení	  	- vnější zařízení a nástroje

- části strojů a uskladněné obrobky		- zásilky přepravované přes moře	- holý kov

- pobřežní vrtní zařízení	- podzemní instalace

Všeobecné informace:

LPS HardCoat inhibitor koroze je speciálně navrhovaná látka, sloužící k mnohaleté protikorozní ochranu  kovových částí uskladněných ve vnějším prostředí. Po aplikování na ošetřovaný kovový povrch penetruje, vytlačí vodu a vlhkost a vyformuje se na pevný suchý film, který slouží jako efektivní bariéra, zabraňující přístupu vlhkosti, vzduchu, kyselinovým a alkalickým výparům a jiným korozivním činitelům. Navíc, nepřitahuje prach, nebo špínu. Slabě zbarvený průhledný film umožňuje vynikající vizuální kontrolu a inspekci ošetřeného povrchu. Je odstranitelný LPS odmasťovadly / čističi. Společné vlastnosti, které tento produkt má, ho předurčujú k použití v průmyslu, letectví,  elektrotechnice / elektronice, a automobilismu. Neobsahuje žádná chlorovaná rozpouštědla, silikony, nebo halogeny a může se bezpečně použít na gumu, nátěry, nebo plasty.

Vlastnosti:

Teplota vzplanutí:		40(C (kapalina v sudovém balení- pouze údaj pro skladování )

Tloušťka filmu:		cca 40 mikronů

% pevných částic:		46,5%			Viskozita při 25(C:		55-75 cSt

Test na solnou mlhu:		Žádné známky koroze na hliníkových vzorcích po 500 hodinách