VARYBOND 14-38

Sekundové lepidlo

Varybond 14-38 je nízko viskózní, rychle vytvrzující sekundové lepidlo, které je určeno pro lepení plastových součástí. Velmi vhodné pro součásti složené z různých typů plastů.

Doporučené aplikace na površích:

Plast x plast, plast x guma, plast x kov

Použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte a odmastěte povrch LPS Zero Tri

- Použijte aktivátor (primer) pro savé povrchy a pro aktivaci neaktivních (pasivních) povrchů – především plastů. Pamatujte však, že použití aktivátoru snižuje vazební sílu.

- Aplikujte produkt pouze na jeden lepený povrch.

- Držte dohromady po dobu několika sekund až je dosažena manipulační pevnost

Fyzikální charakteristiky:

Tvrdidlo						ethyl cyanoakrylát

Barva							čirá

Teplotní rozsah					od -30(C do +80(C

Bod měknutí						165(C

Viskozita						20 - 40 cps

Vyplnění prostoru v toleranci			0,005 mm

Hustota						1.06

Skladovatelnost					6 měsíců při pokojové teplotě

Doba zaschnutí na

Hliník x hliník					30 –40 sekund

Polykarbonát x polykarbonát		3 – 5 sekund

EPDM x EPDM				1 – 3 sekund

SBR x SBR guma				2 – 4 sekund

Plné vytvrzení					do 24 hodin

## Hodnoty plně vytvrzeného filmu

Mez pevnosti v tahu (hliník x hliník)		25 N/mm2 (DIN EN 1465)

Tahové síly na

EPDM x EPDM guma ø18			> 230 N

SBR x SBR guma ø16			> 2 000 N

Dodávaná balení					20, 50, 250 ml plast. lah, 10 litrů plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5(C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.