VARYBOND 14-60

Sekundové lepidlo

Varybond 14-60 je sekundové lepidlo bez vůně, které navíc „neprokvétá“ na povrchu. Je tedy doporučováno pro použití na místa, kde nesmějí být vidět stopy po lepidle.

Použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte a odmastěte povrch LPS Zero Tri

- Použijte aktivátor (primer) pro savé povrchy a pro aktivaci neaktivních (pasivních) povrchů – především plastů. Pamatujte však, že použití aktivátoru snižuje vazební sílu.

- Aplikujte produkt pouze na jeden lepený povrch.

- Držte dohromady po dobu několika sekund až je dosažena manipulační pevnost

Fyzikální charakteristiky:

Tvrdidlo						ethyl cyanoakrylát

Barva							čirá

Teplotní rozsah					od -30(C do +100(C

Bod měknutí						165(C

Viskozita						50 – 90 cps

Hustota						1.07

Skladovatelnost					6 měsíců při pokojové teplotě

Doba zaschnutí na

Hliník x hliník					90 – 110 sekund

Polykarbonát x polykarbonát		25 – 35 sekund

EPDM x EPDM				5 – 8 sekund

SBR x SBR guma				7 – 11 sekund

Plné vytvrzení					do 24 hodin

## Hodnoty plně vytvrzeného filmu

Mez pevnosti v tahu (hliník x hliník)		19 N/mm2 (DIN EN 1465)

Tahové síly na

EPDM x EPDM guma ø18			> 180 N

SBR x SBR guma ø16			> 1 300 N

Dodávaná balení					20, 50, 500 ml plast. lah, 10 litrů plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5(C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.