VARYBOND 14-80

Černé sekundové lepidlo

Varybond 14-80 je černé sekundové lepidlo, které bylo vyvinuto pro široký rozsah klimatických a teplotních podmínek. Produkt vykazuje vynikající odolnost vůči dynamickému zatížení jako jsou nárazy nebo vibrace. Navíc má krátkodobou teplotní odolnost 140°C, díky čemuž je vhodný i pro následné operace, které vyžadují vyšší teplotní odolnost materiálu (např. pájení). Černá barva umožňuje použití na reproduktorech.

Použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte a odmastěte povrch LPS Zero Tri

- Použijte aktivátor (primer) pro savé povrchy a pro aktivaci neaktivních (pasivních) povrchů – především plastů. Pamatujte však, že použití aktivátoru snižuje vazební sílu.

- Aplikujte produkt pouze na jeden lepený povrch.

- Držte dohromady po dobu několika sekund až je dosažena manipulační pevnost

Fyzikální charakteristiky:

Tvrdidlo						ethyl cyanoakrylát

Barva							černá

Teplotní rozsah					od -50°C do +120°C, krátkodobě 140°C

Bod měknutí						165°C

Viskozita						200 – 400 cps

Hustota						1.06

Skladovatelnost					6 měsíců při pokojové teplotě

Doba zaschnutí na

Hliník x hliník					25 – 45 sekund

Polykarbonát x polykarbonát		15 – 22 sekund

EPDM x EPDM				14 – 20 sekund

SBR x SBR guma				10 – 15 sekund

Plné vytvrzení					do 24 hodin

## Hodnoty plně vytvrzeného filmu

Mez pevnosti v tahu (hliník x hliník)		22 N/mm2 (DIN EN 1465)

Tvrdost dle Shore D					65 – 75%

Roztažnost						> 8%

Dodávaná balení					50, 500 ml plast. lah, 10 litrů plechovka

Skladujte na suchých, chladných místech do +5°C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.