style „FASIT OMNIA“

bezazbestová těsnící deska

složení:   	aramidová vlákna + NBR

použití:    	univerzální deska s výbornou těsnící schopností, vhodná pro oleje, paliva, ředidla, plyny, chladící média, alkoholy, glykoly, vodní roztoky, slabé zásady a organické kyseliny, na páře do 200 ºC. Doporučena pro celo řadu aplikací v naftovém,

energetickém, potravinářském a chemickém průmyslu.

| doporučené provozní limity* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| max. teplota - špičková/provozní |  | 400/280 | ºC |
| max. provozní tlak |  | 100 | bar |

| závislost teplota-tlak-tloušťka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| provozní | provozní | maximální |  | tlaková odolnost 16h/175ºC |  |  | DIN 52913 | 30 | MPa |
| teplota | tlak | tloušťka |  | tlaková odolnost 16h/300ºC |  |  | DIN 52913 | 22 | MPa |
| [ºC] | [bar] | [mm] |  | stlačitelnost ASTM F36 |  |  |  | 5-10 | % |
|  | 20 | 3 |  | odpružení ASTM F36 |  |  |  | >55 | % |
| 200 | 30 | 2 |  | pevnost v tahu DIN 52910 |  |  |  | 11 | MPa |
|  | 50 | 1 |  | propustnost dusíku DIN 3535/6 |  |  |  | 0,01 | mg/(s·m) |
|  | 15 | 3 |  | bobtnání v ASTM Oil.N.3;5h//150ºC (ASTMF 146) |  |  |  | <5 | % |
| 250 | 25 | 2 |  | bobtnání v ASTM Fuel B;5h//20ºC (ASTM F146) |  |  |  | <5 | % |
|  | 40 | 1 |  | barva |  |  |  | modrá |  |

Odpovídá následujícím  mezinárodním specifikacím:  DIN-DVGW (zemní plyn), KTW (potravinářství),

BAM (kyslík), HTB (vys. tepl.), Wrc (pitná voda), BS 7531 grade Y.

dodávané rozměry: 	tabule: 1,5m x 1,5m; na vyžádání 1,5m x 3,0m; 1,5m x 4,5m

tloušťky: 0,3 mm – 6 mm

nebo ve formě vyřezávaných kroužků dle ČSN, DIN či v rozměrech

specifikovaných odběratelem.

* Provozní limity jsou doporučeny za předpokladu řádných podmínek instalace a návrhu těsnění.   Maximální hodnoty tlaku a teploty nelze aplikovat současně (viz závislosti v tabulce výše). Nižší hodnoty je třeba brát v úvahu při těsnění agresivních médií či výskytu silného tepelného nebo mechanického zatížení. Při aplikacích pod -50ºC si deska zachovává účinnost za předpokladu, že je instalována naprosto suchá a příruby jsou stahovány za pokojové teploty.