style „FASIT Kemit“

bezazbestová těsnící deska

složení:   	syntetická a celulózová vlákna + CSM

použití:    	určena pro chemicky agresívní média: silné alkalické roztoky (koncetrovaný čpavek

do 140ºC či koncentrovaná zásaditá soda do 80ºC), některé kyseliny, oleje a paliva,

alkoholy, glykoly, vodní roztoky a páru do 200ºC. Protože neobsahuje žádná barviva,

je doporučena pro aplikace s vysokou čistotou média.

| doporučené provozní limity* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| max. teplota - špičková/provozní |  | 200/150 | ºC |
| max. provozní tlak |  | 60 | bar |

| závislost teplota-tlak-tloušťka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| provozní | provozní | maximální |  | tlaková odolnost 16h/175ºC |  |  | DIN 52913 | 25 | MPa |
| teplota | tlak | tloušťka |  | tlaková odolnost 16h/300ºC |  |  | DIN 52913 | -- | MPa |
| [ºC] | [bar] | [mm] |  | stlačitelnost ASTM F36 |  |  |  | 8 | % |
|  | 20 | 3 |  | odpružení ASTM F36 |  |  |  | >45 | % |
| 100 | 30 | 2 |  | pevnost v tahu DIN 52910 |  |  |  | 10 | MPa |
|  | 50 | 1 |  | propustnost dusíku DIN 3535/6 |  |  |  | 0,05 | mg/(s·m) |
|  | 5 | 3 |  | bobtnání v kys. dusičné 50%; 1h/65ºC |  |  |  | <10 | % |
| 175 | 10 | 2 |  | bobtnání v kys. sírové 65%; 48h/23ºC |  |  |  | <8 | % |
|  | 20 | 1 |  | barva |  |  |  | bílá |  |

dodávané rozměry: 	tabule: 1,5m x 1,5m; na vyžádání 1,5m x 3,0m; 1,5m x 4,5m

tloušťky: 0,3 mm – 6 mm

nebo ve formě vyřezávaných kroužků dle ČSN, DIN či v rozměrech

specifikovaných odběratelem.

* Provozní limity jsou doporučeny za předpokladu řádných podmínek instalace a návrhu těsnění.   Maximální hodnoty tlaku a teploty nelze aplikovat současně (viz závislosti v tabulce výše). Nižší hodnoty je třeba brát v úvahu při těsnění agresivních médií či výskytu silného tepelného nebo mechanického zatížení. Při aplikacích pod -50ºC si deska zachovává účinnost za předpokladu, že je instalována naprosto suchá a příruby jsou stahovány za pokojové teploty.