style „FASIT 400 Inserted“

bezazbestová těsnící deska

složení:   	aramidová vlákna, lamelární grafit, NBR, drátěná vložka

použití:    	vločky grafitu zamezují napěťovým prasklinám po ztvrdnutí elastomerů, čímž dávají této těsnící desce zvláštní pružnost  i za vysoké teploty. Drátěná vložka umožňuje velké plošné zatížení při minimálním rozlisování těsnění i při vyšších teplotách. Doporučena pro velmi náročné tepelné a mechanické podmínky. Vhodná pro páru do teplot  250 ºC, oleje, paliva, slabé zásady a organické kyseliny. Není vhodná

pro těsnění plynů.

| doporučené provozní limity* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| max. teplota - špičková/provozní |  | 400/350 | ºC |
| max. provozní tlak |  | 140 | bar |

| závislost teplota-tlak-tloušťka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| provozní | provozní | maximální |  | tlaková odolnost 16h/175ºC |  |  | DIN 52913 | 35 | MPa |
| teplota | tlak | tloušťka |  | tlaková odolnost 16h/300ºC |  |  | DIN 52913 | 30 | MPa |
| [ºC] | [bar] | [mm] |  | stlačitelnost ASTM F36 |  |  |  | 5-10 | % |
|  | 30 | 3 |  | odpružení ASTM F36 |  |  |  | > 50 | % |
| 200 | 50 | 2 |  | pevnost v tahu DIN 52910 |  |  |  | 9 | MPa |
|  | 80 | 1 |  | propustnost dusíku DIN 3535/6 |  |  |  | -- | mg/(s·m) |
|  | 15 | 3 |  | bobtnání v ASTM Oil.N.3;5h//150ºC (ASTMF 146) |  |  |  | < 8 | % |
| 300 | 30 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

dodávané rozměry: 	tabule: 1,5m x 1,5m; na vyžádání 1,5m x 3,0m; 1,5m x 4,5m

tloušťky: 0,3 mm – 6 mm

nebo ve formě vyřezávaných kroužků dle ČSN, DIN či v rozměrech

specifikovaných odběratelem.

* Provozní limity jsou doporučeny za předpokladu řádných podmínek instalace a návrhu těsnění.   Maximální hodnoty tlaku a teploty nelze aplikovat současně (viz závislosti v tabulce výše). Nižší hodnoty je třeba brát v úvahu při těsnění agresivních médií či výskytu silného tepelného nebo mechanického zatížení. Při aplikacích pod -50ºC si deska zachovává účinnost za předpokladu, že je instalována naprosto suchá a příruby jsou stahovány za pokojové teploty.