AGEUS SuperGlue Gel

Gelové sekundové lepidlo

AGEUS SuperGlue Gel je excelentní sekundové lepidlo ve formě gelu určené pro porézní materiály a všude tam, kde je špatná slícovanost lepených ploch a (nebo) je nutný delší čas na vytuhnutí produktu

Použití:

- Pro dosažení nejlepšího výsledku očistěte a odmastěte povrch LPS Zero Tri

- Použijte aktivátor (primer) pro savé povrchy a pro aktivaci neaktivních (pasivních) povrchů – především plastů. Pamatujte však, že použití aktivátoru snižuje vazební sílu.

- Aplikujte produkt pouze na jeden lepený povrch.

- Držte dohromady po dobu několika sekund až je dosažena manipulační pevnost

Fyzikální charakteristiky:

Tvrdidlo						ethylester cyanoakrylát

Barva							čirá

Teplotní rozsah					od -30(C do +80(C

Bod měknutí						165(C

Roztažnost						10 – 15%

Skladovatelnost					6-12 měsíců při pokojové teplotě

Plné vytvrzení					24 hodin

Dodávaná balení					20 gr

Skladujte na suchých, chladných místech do +5(C – nejlépe v ledničce. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Pouze pro průmyslové použití. Držte mimo dosah dětí.