Ambersil NC 500

Víceúčelové lepidlo ve spreji

Ambersil NC 500 je víceúčelové, širokospektrální lepidlo ve spreji, které je bez obsahu metyl chloridu a jiných chlorovaných rozpouštědel.

Příklady použití:

Ideální lepící produkt pro rozdílné aplikace a rozdílně podklady jako je lepení pěnového těsnění, potahů, koberečků a podobných aplikací v automobilovém průmyslu. Rychle schnoucí produkt poskytuje vysokou pevnost, trvalý spoj na mnoha materiálech jako jsou:

Potahy, koberce a koberečky, podlahy, papír, guma, plasty, stavební materiály, pěnové podklady, dřevo, kovy, korek, pytloviny a plstě

Aplikace:

Nastavte si variabilní trysku otáčením na požadované dávkování a aplikujte na obě lepené plochy ze vzdálenosti asi 25 - 30 cm. Nechejte lepidlo zavadnout a slepte lepené plochy dohromady za následného tlaku. Produkt může poškozovat některé typy citlivých plastů. Proveďte proto nejdříve test na malé ploše.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				čirá kapalina

Vůně						acetonová

Hustota					0,81

Tlak						3 bary

Dávkovací průtok				nízké nastavení (L) 0,9 gr / sekundu

Střední nastavení (M) 1,1 gr/ sekundu

Vysoké nastavení (H) 1,3 gr / sekundu

Typ polymeru				styren butanová guma

Transportní slepení za			cca 1-10 minut

Maximální vazební síla			12 - 24 hodin dle aplikace

Teplotní rozsah				do 50°C

Rozpustnost					v rozpouštědlech, nerozpustné ve vodě

Doporučení čističe po aplikaci		FE 10, ME 20, LO 30

AMBERSIL NC 500 je k dostávání v těchto baleních:

500 ml sprej , v kartonu 12 ks