Ambersil HS 300

Víceúčelové lepidlo ve spreji

Ambersil HS 300 je vysoce pevnostní lepidlo ve spreji, které je bez obsahu metyl chloridu a jiných chlorovaných rozpouštědel.

Výhody:

Vysoká pevnost výsledného spoje

Delší pracovní doba – umožňuje lepší práci s většími plochami

Ekonomické, vynikající vydatnost

Bez obsahu chlorovaných rozpouštědel

Příklady použití:

Víceúčelové lepidlo pro použití v oblastech, kde je vyžadována vysoká pevnost. Vhodná na následují povrchy : lepenka, beton, izolace, plátno, kůže, papír, korek, dřevo, kovy, plasty a guma.

Aplikace:

Aplikujte na obě lepené plochy ze vzdálenosti asi 25 - 30 cm. Nechejte lepidlo zavadnout a slepte lepené plochy dohromady za následného tlaku. Produkt může poškozovat některé typy citlivých plastů. Proveďte proto nejdříve test na malé ploše.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				čirá kapalina

Vůně						acetonová

Hustota					0,68

Tlak						3 bary

Typ polymeru				styren isoprenový kopolymer

Transportní slepení za			cca 2-10 minut

Maximální vazební síla			12 - 24 hodin dle aplikace

Teplotní rozsah				do 50°C

Rozpustnost					v rozpouštědlech, nerozpustné ve vodě

Doporučení čističe po aplikaci		FE 10, ME 20, LO 30

AMBERSIL HS 300 je k dostávání v těchto baleních:

500 ml sprej , v kartonu 12 ks