Ambersil MP 100

Víceúčelové lepidlo ve spreji

Ambersil MP 100 je víceúčelové lepidlo ve spreji, které rychle zasychá a má silnou přilnavost.

Výhody:

Originální složení.

Rychle zavadá.

Ideální všude tam, kde je požadováno okamžité slepení.

Poskytuje vysoko pevnostní, trvalé spojení

Variabilní – umožňuje maximální kontrolu a ekonomičnost

Příklady použití:

Víceúčelové lepidlo pro použití v oblastech jako je např:

Lepení koberců na podlahu			lepenka a dřevotříska

Izolační materiál					plátno a kůže

Papír, korek a dřevo				kovy, plasty a guma

Aplikace:

Nastavte si variabilní trysku otáčením na požadované dávkování a aplikujte na obě lepené plochy ze vzdálenosti asi 25 - 30 cm. Nechejte lepidlo zavadnout a slepte lepené plochy dohromady za následného tlaku. Produkt může poškozovat některé typy citlivých plastů. Proveďte proto nejdříve test na malé ploše.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				hutný, želatinový film

Vůně						etérově rozpouštědlová

Hustota					1,16

Tlak						4 bary

Dávkovací průtok				nízké nastavení (L) 1,1 gr / sekundu

Střední nastavení (M) 1,4 gr/ sekundu

Vysoké nastavení (H) 1,6 gr / sekundu

Typ polymeru				styren butanová guma

Transportní slepení za			cca 30 sekund

Maximální vazební síla			12 - 24 hodin dle aplikace

Teplotní rozsah				do 50°C

Rozpustnost					v rozpouštědlech, nerozpustné ve vodě

Doporučení čističe po aplikaci		FE 10, ME 20, LO 30

AMBERSIL MP 100 je k dostávání v těchto baleních:

500 ml sprej , v kartonu 12 ks