VACTAN

Přetvařeč koroze

VACTAN je komplexní směs vinyl akrylových kopolymerů a kyseliny tříslové pro ošetření zkorodovaných kovových a železných povrchů. Produkt neutralizuje, zastavuje korozivní proces díky přetvoření rzi na temně modrý až černý kovo-organický komplex, který pasivuje povrch. Tento komplex chrání povrch i nadále díky vytvoření filmu s nízkou propustností vůči vzdušné vlhkosti a kyslíku. Protikorozní ochrana VACTANu je dostačující, avšak pro dlouhodobou protikorozní ochranu je doporučeno provést koncový nátěr (ředitelný vodou nebo organickými rozpouštědly). Jeden litr VACTANu ošetří cca 8-9m2.

Aplikace:

Odstraňte z povrchu korozi, která není dobře spojená s podkladem, za pomocí ocelového kartáče nebo podobného postupu. V závislosti na povaze aplikace je doporučeno opláchnout povrch vodou z důvodu odstranění solí, které narušují transformační proces. Povrch musí být i bez olejových nebo tukových znečištění.

VACTAN je možno aplikovat nátěrem nebo nástřikem. Při bez vzduchovém stříkání je tloušťka suchého filmu do 60 µm bez tečení. Při vzduchovém stříkání je produkt nutno částečně naředit vodou. Při aplikaci štětcem je tloušťka suchého filmu asi 40 µm.

VACTAN může být aplikován na vlhký (NE mokrý) povrch a poměrně rychle schne za běžných atmosférických podmínek. Po ukončení aplikace okamžitě opláchněte veškeré zařízení vodou k odstranění produktu.

Doba schnutí:

Teplota, vzdušná vlhkost, pohyb vzduchu a tloušťka aplikovaného filmu jsou nejvýznamnější aspekty, které ovlivňují dobu než je mokrý film suchý na dotyk. Za ideálních podmínek je 100 µm mokrého filmu suchých do 10 minut při 20°C, kdežto při 10°C a slabém proudění vzduchu může být tento čas 2 hodiny.

Neaplikujte VACTAN pod 10°C nebo při nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti či deště na transformující se povrch po dobu zasychání.

Vactan může být použit skutečně všude, kde je nutnost ošetřit zkorodovaný povrch a je doporučen v široké škále použití ve strojírenství, zemědělství, silniční a námořní údržbě, chemickém a těžkém průmyslu, stavebnictví apod.

Na VACTAN mohou být aplikovány další běžné i speciální materiály po jeho vytvrzení za pomocí štětce, válečku nebo stříkáním.

VACTAN byl testován a certifikován jako vhodný produkt na ochranu podvozků a v systémech s pitnou vodou.

Vactan skladujte na chladném místě, zabraňte zmrznutí a spotřebujte do 12 měsíců.