AGEUS TEX

Dvoustěnná smrštitelná hadice pro univerzální použití

AGEUS TEX je pružná, teplem smrštitelná hadice vyrobená extruzí Polyolefinů a horkem aktivovaných lepidel. Zapouzdření,  které vznikne po smrštění je pružné a vodotěsné. Produkt má speciální vnitřní vrstvu lepidla, která se aktivuje zahřátím a zároveň začne docházet ke smrštění vnitřního průměru vzhledem k vnějšku. Títo se produkt dostane i do mezer a spár. Výsledkem celého procesu je vytvoření velice kompaktní masy, která je pružná, vodotěsná, odolná proti UV záření a proti chemickým látkám.

Příklady použití:

Obalení kabelu, elektrická vedení, nastavení vodičů, elektrické díly a součásti, ochrana proti elektrolytické korozi – jednoduše všude tam, kde je potřeba chránit proti vodě, vlhkosti a negativnímu působení vnějšího prostředí.

Pracovní postup:

Vyberete vhodný průměr TEXu podle průměru vedení. Uřežte požadovanou délku s tím, že nezapomeňte na překrytí spoje. Sestavte spoj a pomocí horkého vzduchu nebo plamene (např. zapalovače) proveďte zahřátí a poté nechejte vychladnout.

Fyzikální charakteristiky:

Pracovní teplota				-55 až 150°C

Minimální teplota pro smršťování		100°C

Poměr smršťování				3:1		Barva: černá

Minimální pevnost v tahu			10,8 Mpa dle ASTM D 2671

Tažnost k prasknutí				minimálně 420% dle ASTM D 2671

Teplotní šok, 225°C, 4 hodiny		bez prasklin a šupin

Studený ohyb, -30°C, 1 hodiny		bez prasklin

Odolnost vůči nasáknutí kapalinami	24 hodin při 23°C

Dobrá odolnost vůči		olejům, tukům, pohonným látkám, hydr. Látkám

Hořlavost dle SAE-AMS-DTL-230053/5	samozhášivé do 30 sekund

Přilnavost k hliníku dle ASTM D 2671	60N/25 mm

Koroze na mědi, 158°C, 168 hodin	bez koroze

Odolnost při AC 2500V, 60 sekund	bez poškození

Kapacitní odolnost dle ASTM 2671	10,14 Ohm.cm

Elektrická pevnost 				18 MV/m (min)

AGEUS TEX je dodáván v délkách 1,22 metru v následujících průměrech v mm

Před smrštěním		3	4	6	9	12	19	24	40

Po smrštění			1	1	2	3	4	6	8	13