AGEUS DUX

Pro rychlé spojování kabelů

AGEUS DUX je tvořen z polymerového pouzdra, které obsahuje jeden široký tavný pásek z nízkotavné pájky a dva termoplastické těsnící kroužky, které zajistí vodotěsnost spoje. Produkt tak umožňuje 4 pracovní postupy během jednoduché operace: spojení, pájení, izolování a utěsnění spojovaného místa. Produkt neobsahuje žádné toxické látky ani těžké kovy.

Příklady použití:

Produkt byl vytvořen pro vytváření elektrických spojů velice efektivně a rychle bez potřeby dalších nástrojů a nářadí. Produkt má široké a univerzální použití – lanka, vodiče a podobně.

Pracovní postup:

Vyberete vhodný průměr DUXu podle průměru vedení. Sestavte spoj a zmáčkněte prsty cínový pásek. Pomocí horkého vzduchu proveďte zahřátí a poté nechejte vychladnout.

Fyzikální charakteristiky:

Pracovní teplota				-55 až 125°C

Minimální teplota pro smršťování		70°C

Barva: průhledná s barevným kroužkem (červený, žlutý, modrý)

Minimální pevnost v tahu			14 Mpa dle ASTM D 2671

Tažnost k prasknutí				minimálně 400% dle ASTM D 2671

Elektrická pevnost 				20 KV/mm (min) dle IEC 243

Kapacitní odolnost dle ASTM 2671	10,14 Ohm.cm

Koroze na mědi, dle ASTM 2671		bez koroze

AGEUS DUX je dodáván s barevnými proužky

Průhledný	pro průřez vodiče 0,3 – 0,8 mm2

Červený	pro průřez vodiče 0,8 – 2 mm2

Modrý		pro průřez vodiče 2 – 4 mm2

Žlutý		pro průřez vodiče 4 – 6 mm2