Ambersil INOX 200

Ochranný nátěr nerezových povrchů.

Ochranný nátěr vzhledově identický s nerezovým povrchem.Jednosložkový nátěr s lesklým vzhledem nerezové oceli. Inox 200 vytváří pružný ochranný film s vysokým obsahem pigmentu nerezové oceli.Velmi vhodný pro opravy svárů nerezové oceli.Vytváří uzavřený pevný a pružný film.Má vynikající adhezi k nerezovým povrchům. Neobsahuje olovo.Rychle vysychá. Spreje jsou plněny LPG pohonem pro vytvoření kvalitního filmu.

Návod k použití:

Dobrého výsledku je dosaženo pouze na čistém kovovém podkladu. Pečlivě proto očistěte a odmastěte podklad nebo tryskejte. Důkladně promíchejte obsah spreje po dobu asi 3 minut. Poté aplikujte produkt na podklad křížovým nebo kruhovým nanášením při dodržení vzdálenosti 20-30 cm spreje od podkladu.

Po 5-7 minutách je aplikovaný ochranný nástřik nelepivý pro prach. Po 20-30 minutách je povrch suchý na dotyk. Celkové zaschnutí po 24 hodinách.

Doporučená aplikační teplota je 20°C.

Balení:

400 ml sprej