AGEUS 1504

Vysokoteplotní průmyslový silikon

AGEUS 1504 je jednosložkový, vzduchem vytvrzující vysokoteplotní silikon vytvářející kyselinu octovou během vytvrzování. Nevytvrzená hmota je jednoduše aplikovatelná v širokém teplotním spektru a ve standardních šířkách spár nevytéká ven. Vytvrzený produkt má průmyslovou formulaci a odolává povětrnostním vlivům jako i opakovaným natahováním a stlačováním. Vyniká vysokou přilnavostí, odolává dynamické zátěži, nárazům a vibracím.

Aplikace

Přípravek je doporučován pro použití na sklo, keramiku, plasty, zdi, sanitární zařízení, použití v laboratořích, ve stavebnictví a domácnostech. Poklad musí být zbavený veškerých volných částí, odmaštěný a suchý. Na odmaštění použijte AGEUS SuperČistič.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				červená pasta, lehce aplikovatelná

Hustota					1,05

Pracovní čas					15 minut

Tvrdost IRHD				25

Nátahovost					600 %

Teplotní rozsah použití			-50°C  až +300°C

Skladovatelnost				12 měsíců

Bod tuhnutí					-60°C

Smrštění					méně než 1%

Balení						310 kartuš