LPS T-92 Non – Solvent Degreaser

Vysoce ekologické odmašťovadlo

Víceúčelový ekologický vodou ředitelný čistič a odmašťovadlo, určený pro průmyslové aplikace.

Dokonalé „zelené“ odmašťovadlo s vysokou účinností.

## Výhody

- Neobsahuje žádný potencionálně škodlivý butyl, chlorovaná, nebo petrolejová rozpouštědla

- Nulová hodnota VOC

- Vysoká čistící schopnost

- Dokonale „zelené“ – dle americké agentury pro ochranu životního prostředí : „vyrobeno dle požadavků na vysokou ochranu životního prostředí“

- Biologicky odbouratelné

- Nehořlavé

- Netoxické

- Nízká vůně, zápach

- Velice dobře ředitelné vodou

- Proměnná pěnivost pro efektivní mechanické čištění

Typické aplikace, kde se může LPS T-92 použít:

Motory, čerpadla, podlahy, čištění betonu, glazur, odmašťování ponorem, vysokozdvižné vozíky a vozidla, autobusy, nářadí a zařízení,

Vlastnosti:

Bod vzplanutí: 		nehořlavé                                 Barva:                 tyrkysově modrá

pH				7,3 – 7,7                                   Obsah VOC			0

Tabulka doporučených ředění pro jednotlivé aplikace

| Ředící poměr | Zařízení | Aplikace |
| --- | --- | --- |
| 1 : 5 - 20 | tlaková voda | soustruhy, motory, vzduchové kompresory, stroje, těžká zařízení, chodníky, betony, letadla, čluny a jiná zař. |
| 1 : 5 | ponorné nádrže | nástroje, výtahy, kladkostroje, kompresory, potravin. zař. |
| 1 : 4 - 10 | Umývací stoly | nástroje, malé části, kladky, strojem opracovávané části a jiné zaolejované nebo zavazelínované části |
| 1 : 7 | čistící nádoby | zaolejované části, strojem obráběné části, kladky, atd... |
| 1 : 10 | ultrazvukové čističe | Elektro zařízení (ředit jen deionizovanou vodou a vysušit) |
| 1 : 20 | Stroje na umývání podlah | beton, mramor, cihlové a keramické podlahy |
| 1 : 4 - 20 | parní čističe | Motory, těžká zařízení, kompresory, betonové podlahy |
| 1 : 4 - 60 | mechanické rozprašovače | Čištění stěn, podlah, dlaždic, skřidlic, kůže, tkaniny, plasty, odsávací výpustě, zařízení,... |
| 1 : 40 - 80 | tlaková voda | kamiony, podlahy, nakládací rampy/doky |