LPS Procyon

protikorozní inhibitor

Tvrdý film chrání proti vzniku rzi a koroze.

- průhledný suchý film

- minimálně 1500 hodin odolnost v solném testu

- nepřitahuje prach - nelepivý

- certifikováno Boeingem - BMS 3-29A

- během aplikace neskapává, nevytváří louže a nepořádek

- penetruje a vytlačuje vlhkost

- dlouholetá ochrana kovových povrchů proti rzi a korozi

- kontrolovatelný a odstranitelný průhledný film

- stříkatelný ochranný systém

- odolný v mnoha prostředích a podmínkách

- odolává vodě, kyselinám, zásadám, solným mlhám a dalším korozním elementům

- neobsahuje freony, chlorovaná rozpouštědla nebo silikony

- bezpečný pro použití na látkách, plastech, gumě a nátěrech

- slabá vůně

Typické aplikace, kde může být LPS Procyon používán:

- trupy letadel, cargo prostory, zařízení a nářadí pracující na volném prostranství, nechráněné neošetřené kovové plochy, vrtné zařízení, venkovní elektro spoje, podzemní instalace, kovové části a zařízení ve skladech

Základní informace:

LPS Procyon je vysoce odolný protikorozní inhibitor speciálně vyvinutý pro letecký průmysl jako samostatně použitelný produkt nebo jako vrchní uzavírací nátěr v kombinaci s LPS Hardcoatem jako primerem. Vytváří pevnou, průhlednou vrstvu, která je dlouhodobě odolná proti slané vodě a slané mlze, vlhkosti, kyselinovým a zásaditým výparům a dalším korozním elementům, se kterými přichází letadla běžně do styku. LPS Procyon neobsahuje žádné aromatické nebo chlorované rozpouštědla, čímž je velmi bezpečný při aplikaci. Rychlé odpařování LPS Procyonu umožňuje vytvoření ochranné vrstvy v krátkém čase. LPS Procyon penetruje, během aplikace nestéká a neskapává, nevytváří v aplikačním místě kaluže a nepořádek. LPS Procyon má Boeing specifikaci BMS 3-29A. Je okamžitě použitelný a může být aplikován i airless stříkacím zařízením nebo klasickými vzduchovými stříkacími zařízeními.

Fyzikální charakteristiky:

Bod vzplanutí						41°C

Hustota						0.904 při 23°C

Tloušťka suchého filmu				26 - 130 µm

% pevných částic					55% váhově

Solný test						> 1500 hodin (test 2024-T3 holý Al)

Odstranitelný						LPS PreSolve, LPS A-151

Nízkoteplotní přilnavost 				nevytváří šupiny od -35(C

LPS Procyon je dostupný v těchto baleních:

číslo produktu M42005		4  litrů - kapalina

číslo produktu M42025		25 litrů soudek

400 ml sprej

Místa, kde je LPS Procyon používán na ochranu leteckých dílů:

- pláště a desky přístrojů

- spoje, švy, sváry

- rámy, kostry

- bočnice

- táhla

- dvojovadla

- přepážky

a dále oblasti pod:

- kuchyní

- záchodky

- břichem ve vnitřní části