Ambersil Ambergrease FG1

NSF H1 plastické mazivo

Ambergrease FG1 byl vytvořen pro široké potřeby potravinářských aplikací – vysoké teploty, vysoká vlhkost, vysoká zátěž, prach a ostatní kontaminace. Produkt obsahuje EP(tlaku odolné) přísady a PTFE, které zaručují vysokou odolnost proti otěru. Veškeré složky produktu jsou na seznamu FDA. Vhodné pro všechny typy ložisek jakož i pro kluzné, posuvné aplikace.

Výhody:

- Široká škála použití a aplikací jedním produktem

- Poskytuje dlouhodobé mazání i při vysokých teplotách, prodlužuje mazací interval

- Vynikající protioděrová odolnost, prodlužuje životnost dílů

- Vynikající odolnost proti vodě, chrání proti vzniku koroze

Příklady použití:

Ambergrease FG1 je vhodný pro všechny typy ložisek a může aplikovaný ručně nebo za pomoci mazacího lisu.

Fyzikální charakteristiky:

NSF registrace, kategorie			H1, číslo 138264

Barva a skupenství				bílý, přilnavý tuk

NLGI klasifikace				2, hliníkový komplex

Bod skápnutí (IP 132)			>230°C

Základový olej 				polyalfaolefin

Pevné částice				bílé částice a PTFE

Koroze na mědi (IP 112)			negativní

Vymývání vodou (ASTM  D1264)		< 1% max

Test čtyř koulí (IP 239)			400 kg

dN faktor					400 000

Pracovní teplota				-50°C až 165°C

Ambergrease FG1 je k dostání v těchto baleních:

400 gr kartuše