Ambersil Ambergrease FG2

NSF H1 vysokoteplotní plastické mazivo

Ambergrease FG2 byl vytvořen pro vysokoteplotní potravinářské aplikace. Produkt obsahuje PTFE a další přísady, které jsou všechny na seznamu FDA. Vhodné pro všechny typy ložisek jakož i pro kluzné, posuvné aplikace. Produkt je odolný široké škále čisticích chemických prostředků, čímž se stává vhodným pro použití v potravinářských provozech.

Výhody:

- Produkt pracuje za vysokých teplot, prodlužuje mazací cyklus

- Snižuje tvorbu uhlíkových zbytků, které vznikají při vysokých teplotách

- Chrání zařízení pracující za vysoké teploty

- PTFE přísady snižují tření a opotřebení zařízení

- Nepoškozuje gumové typy těsnění

Příklady použití:

Ambergrease FG2 je vhodný pro všechny typy ložisek a může aplikovaný ručně nebo za pomoci mazacího lisu.

Fyzikální charakteristiky:

NSF registrace, kategorie			H1, číslo 138265

Barva a skupenství				bílý, částečně průhledný tuk

NLGI klasifikace				2, silika

Bod skápnutí (IP 132)			žádný

Základový olej 				vysoce viskózní silikonový olej

Pevné částice				PTFE

Koroze na mědi (IP 112)			negativní

Vymývání vodou (ASTM  D1264)		< 2% max

Test čtyř koulí (IP 239)			180kg

dN faktor					200 000

Pracovní teplota				-20°C až 220°C

Ambergrease FG2je k dostání v těchto baleních:

400 gr kartuše