Ambersil Ambergrease FG3

NSF H1 plastické mazivo

Ambergrease FG3 byl vytvořen pro potřeby potravinářských aplikací. Veškeré složky produktu jsou na seznamu FDA. Vhodné pro všechny typy ložisek jakož i pro kluzné, posuvné aplikace.

Výhody:

- NSF H1 registrace, číslo 140248 pro použití v potravinářském průmyslu

- Stabilní, dlouhodobé mazací účinky

- Odolný vůči vodě a páře

- Chrání proti korozi

- Pracovní teplota od -20°C až do 140°C (180°C krátkodobě)

Příklady použití:

Ambergrease FG3 je vhodný pro všechny typy ložisek a může aplikovaný ručně nebo za pomoci mazacího lisu.

Fyzikální charakteristiky:

NSF registrace, kategorie			H1, číslo 140248

Barva a skupenství				průhledný tuk

NLGI klasifikace				2, hliníkový komplex

Bod skápnutí (IP 132)			>250°C

Základový olej 				lékařský bílý olej

Koroze na mědi (IP 112)			0/1

Odolnost vůči vodě DIN 51807-01	0-90

Test čtyř koulí (IP 239)			120 kg

Pracovní teplota				-20°C až 140°C (180°C krátkodobě)

Ambergrease FG3 je k dostání v těchto baleních:

400 gr kartuše