LPS 1

beztukové mazivo

Výborné mazivo s dobrými vlastnostmi pronikání, schne rychle a nepřitahuje prach a špínu.

- nový Invertní sprejový ventil umožňující použití ve svislé nebo obrácené poloze

- odolává prachu a špíně

- vytěsní vlhkost ze zvlhlých zařízení

- rychlá pronikací schopnost

- maže, čistí a ochraňuje jemné mechanismy

- rozpouští a odstraňuje mazací tuky a oleje

- vytěsní vodu z elektrických a elektronických částí

- zabraňuje vzniku koroze a vytváří jemný ochranný film

- neobsahuje CFC látky, chlornaté rozpouštědla a silikon

- používá nevznětlivý a nevodivý pohonný plyn

Typické možnosti aplikace, kde je LPS 1 používán:

- kancelářské vybavení		- zámky a závěsy		- kabely

- výkonná elektrická zařízení	- matice a šrouby		- elektronické spoje

- elektrické motory			- automatické sytiče		- uvolňovače forem

- mikrometry				- zapalovací systémy

Všeobecné informace:

LPS 1 je mazadlo speciálního složení vytvářející suchý, tenký film, který proniká hluboko do povrchu, přičemž vzdoruje oleji, prachu a špíně. LPS 1 vytěsňuje vlhkost a je zároveň vznikající prostředek na vysoušení elektrických a elektronických komponentů. Jako mazadlo s výbornými pronikavými vlastnostmi, LPS 1 uvolňuje nehybné a znehybnělé spoje a zároveň poskytuje krátkodobou protikorozní ochranu. LPS 1 obsahuje přísady, které rozpouštějí a odstraňují tuky a oleje z částí a nářadí. LPS 1 neobsahuje chlornatá rozpouštědla a proto je bezpečný pro použití na gumu, malby a plasty. LPS 1 používá nevznětlivý oxid uhličitý jako pohon, což jej činí bezpečným pro běžné používání.

Materiálový bezpečnostní list je možno získat na vyžádání.

Vlastnosti:

Bod vznícení :	 				80°C

Měrná váha :	 				0.80 průměrně

Bod tuhnutí:					-45°C

Elektrická pevnost a průrazné napětí:		32 kV

Pohon:						oxid uhličitý

Tloušťka filmu:				0.00254 mm

Kde může být LPS 1 používán:

- LPS 1 je vynikající přípravek na údržbu elektrických a elektronických komponentů s vysokým průrazovým napětím

- LPS 1 vytěsňuje vlhkost a pomáhá ochraňovat elektrické a mechanické části od poškození vlhkosti

- LPS 1  je používán v textilních a papírenských závodech, na nářadí a klišé, v laboratořích kontroly kvality na čištění a mazání jemných mechanismů

- LPS 1 je používán v leteckých závodech na mazání letových ovladačů, kloubů a závěsů letadel, servomotorů

- LPS 1 je používán na nářadí, posuvná měřítka, elektrické kontakty, zapalovací soustavy, cívky, nářadí poháněná vzduchem, elektrické spínače.

LPS - správný výběr ve správnou dobu

LPS vyrábí produkty určené pro praxi : LPS 1, LPS 2 a LPS 3. Tyto tři speciálně navržené výrobky poskytují správný stupeň schopností mazat, pronikat, chránit proti korozi, vytěsnit vlhkost a vyčistit v rozdílných oblastech. Dělají to lépe než srovnatelné speciální produkty. Na rozdíl od jiných produktů, LPS 1 beztukové mazadlo vytváří tenký, suchý film, který nepřitahuje prach a špínu. Pracuje jako mazivo, čistič, který nepotřebuje být setřen a ochraňuje jemné mechanismy. LPS 2 je silné průmyslové mazivo s dlouhodobým účinkem, které uvolňuje zarezavělé a znehybnělé části. Jeho mastný film poskytuje ochranu proti korozi více jak jeden rok. LPS 3 vysoce výkonný protikorozní inhibitor je hluboce pronikající, vodu vytěsňující prostředek, který vytváří měkký, průhledný, voskový film chránící zařízení proti vzniku koroze více než dva roky.