Ambersil Dry PTFE Lube FG

NSF H1 teflonové mazivo

Dry PTFE Lube FG je víceúčelové suché teflonové mazivo pro potravinářský průmysl s NSF H1 registrací číslo 139899. Produkt po aplikaci vytváří čistý, suchý film s proti polepovacími vlastnostmi, dobrou odolností vůči vodě, olejům a rozpouštědlům.

Příklady použití:

Před použitím dobře protřepejte sprej a aplikujte na požadované místo v dostatečném množství. Produkt vytváří suchý, netoxický, bezbarvý film, který je určen pro jednoduché a nenáročné aplikace jako jsou násypky, žlaby, šoupátka, skluzy. Vhodný i jako separátor při lisování dílů.

Nekuřte během aplikace a zabraňte produkty, aby kontaminoval tabák. Jestliže je produkt aplikován na plochy s vyšší teplotou než 230°C a nebo je následně této teplotě vystaven, dojde k vytváření nebezpečných výparů. Při těchto případech zajistěte adekvátní ventilaci. Po aplikaci si dobře umyjte ruce.

Fyzikální charakteristiky:

NSF registrace, kategorie			H1, číslo 139899

Barva a skupenství				čirý, suchý film

Hustota					0,73

Rozpustnost					nerozpustné vodě a většině rozpouštědel

Bod skápnutí					250°C

Pracovní teplota				-150°C až 260°C

Dry PTFE Lube FG je k dostání v těchto baleních:

400 ml sprej