LPS 2

silné průmyslové mazadlo

Silné, víceúčelové mazivo vynikající olej se zvýšenou protikorozní ochranou.

- nový Invertní sprejový ventil umožňující použití ve svislé nebo obrácené poloze

- nesuchý, olejový film

- dlouhotrvající mazací účinek

- uvolňovač znehybnělých částí

- chrání proti korozi více než 1 rok

- vytěsňuje vlhkost

- vynikající vlastnosti pro ošetřování nářadí a strojů

- neobsahuje CFC látky, chlorované rozpouštědla a silikon

- používá nevznětlivý a nevodivý pohonný plyn

- bezpečný na plasty, gumu, malby a jiné povrchové úpravy

- Podle Americké federální normy USDA má povolení k nepřímému styku s potravinami

Typické možnosti aplikace, kde je LPS 2 používán:

- ložiska a ventily			- motory a elektrické motory

- lana a spojovací články		- kovové části a ruční nářadí

- součástky na skladě			- šoupátka a vodítka

- kladky a válce			- výrobní a transportní nářadí

Všeobecné informace:

LPS 2 silné průmyslové mazivo je rychle působící, hluboce pronikající a ochranné.. LPS 2 vytváří tenký olejový film, který může být aplikován na zařízení pracující ve vnitřním nebo vnějším prostředí. Jeho výraznou vlastností je rychlost proniknout do těžce přístupných míst a pomáhá uvolňovat znehybnělé matice, šrouby a jiné části. Nastříkaná vrstva na vnitřně uskladněné zařízení poskytuje protikorozní ochranu nejméně na jeden rok. LPS 2 neobsahuje ničící chlórnatá rozpouštědla a je proto bezpečné pro použití na gumu, malby a plasty. LPS 2 používá nevznětlivý oxid uhličitý jako pohon, což jej činí bezpečným pro běžné používání.

Materiálový bezpečnostní list je možno získat na vyžádání.

Vlastnosti:

Bod vznícení :	 				120(C

Měrná váha :	 				0.840 průměrně

Bod tuhnutí:					-39(C

Elektrická pevnost a průrazné napětí:		33 kV

Pohon:						oxid uhličitý

Kde může být LPS 2 používán:

- LPS 2 je s oblibou používán ve strojírenství, slévárenství, u obráběcích strojů, námořnictví, dopravě a chemickém průmyslu.

- LPS 2 maže ložiska, ventily, šoupátka

- LPS 2 maže a chrání pružiny, klapky, spoje a lana, pilové listy, klouby, závěsy, válce a kladky

- LPS 2 maže a chrání díly a nářadí uskladněné ve skladišti

- LPS 2 je účinný prostředek preventivní údržby

LPS - správný výběr ve správnou dobu

LPS vyrábí produkty určené pro praxi : LPS 1, LPS 2 a LPS 3. Tyto tři speciálně navržené výrobky poskytují správný stupeň schopností mazat, pronikat, chránit proti korozi, vytěsnit vlhkost a vyčistit v rozdílných oblastech. Dělají to lépe než srovnatelné speciální produkty. Na rozdíl od jiných produktů, LPS 1 beztukové mazadlo vytváří tenký, suchý film, který nepřitahuje prach a špínu. Pracuje jako mazivo, čistič, který nepotřebuje být setřen a ochraňuje jemné mechanismy. LPS 2 je silné průmyslové mazivo s dlouhodobým účinkem, které uvolňuje zarezavělé a znehybnělé části. Jeho mastný film poskytuje ochranu proti korozi více jak jeden rok. LPS 3 vysoce výkonný protikorozní inhibitor je hluboce pronikající, vodu vytěsňující prostředek, který vytváří měkký, průhledný, voskový film chránící zařízení proti vzniku koroze více než dva roky.