Ambersil Dry Film Anti - Stick

Suché teflonové mazivo a separátor

Ambersil Dry Film Anti-Stick je speciální povrchová ochrana s excelentními proti přilepovacími a mazacími účinky. Produkt je formulován na bázi teflonu (PTFE) a dalších speciálních přísad a je navržen pro použití do oblastí vysokoteplotních aplikací nebo tam, kde je mokré mazání nevhodné a nežádoucí.

Aplikace

Přípravek vytvoří suchý, bílý, nestékavý film. Je ideální pro použití v potravinářství, textilním, papírenském a plastikářském průmyslu, kde mokrá maziva nebo silikony jsou nežádoucí.

Zaschlý film je netečný po zasažení vodou, oleji nebo rozpouštědly a poskytuje vynikající kluzné vlastnosti při smykovém tření díky svým vynikajícím přilnavostním charakteristikám. Produkt je použitelný i jako separátor a „proti sledovací“ činidlo v elektronickém průmyslu.

Produkt neobsahuje silikon a nenarušuje další povrchové úpravy. Aplikujte přímo na místo ze vzdálenosti 25-30 cm. Při aplikaci nekuřte a zabraňte kontaminaci tabáku. Při teplotách nad 230°C zajistěte odvod výparů.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				bílá kapalina

Vůně						slabě charakteristická uhlovodíková

Hustota					0,89

Teplotní rozsah použití			-100°C  až +200°C

Balení						400 ml sprej