Ambersil COM 400

Polotvrdý separátor na epoxidy, polyestery a termosety

Ambersil COM 400 je speciální separátor navržený k dosažení vícenásobné separace. Jeho hlavní výhodou je minimální přenos na separovaný výrobek. Může být použitý pro separaci epoxidů, polyesterů, aramidů, karbonových kompozitů, skelných laminátů a termosetové pryskyřice.

Tento polotvrdý separační systém chemicky přilne na povrch formy a vytvoří velmi tenký film, který je teplotně stabilní při většině separačních procesů. Prostředí ve formě je stabilní a přípravek redukuje potřebu čistit formu mezi jednotlivými separačními cykly. COM 400 se nepřenáší na výsledný produkt. Přesto se například před barvením, lepením, potiskem, atd., doporučuje aspoň minimální příprava povrchu – odmaštění.

Výhody

Rychlý čas zaschnutí – do 1 minuty 		Vysoká teplotní stabilita

Nepřenáší se na výrobek	                                   Vysoká produktivita

Minimální zmetkovitost

Příprava formy

Většina povrchu musí být čistá a bez starých separátorů. Pro očištění použijte produkty Ambersil FE 10, Polyester Mould Cleaner nebo LPS Zero Tri.

Nová forma: - odmastěte pomocí produktu Ambersil FE 10, Polyester Mould Cleaner

nebo LPS Zero Tri

- formy pokryté silikonovými separátory odmastěte pomocí produktu LPS

Zero Tri

- plné vytvrzení COM 400 na povrchu je naprosto nezbytné pro úspěšnost

aplikace!! Nechejte vytvrdnout co nejdelší dobu.

COM 400 může být chemicky odstraněn z povrchu formy čištěním pomocí 5% roztoku uhličitanu draselného v etanolu nebo metanolu.

Pro porézní nebo poškozené formy je doporučeno použít primer Seal 100.

Aplikace

COM 400 může být aplikován na povrch formy za pokojové teploty, až do 60°C, a to nástřikem, štětcem, nebo hadrem.

1. Aplikujte pouze tenký mokrý film. Rozetřete jej do hladkého, tenkého a nepřerušovaného mokrého filmu. Zabraňte opětovné aplikaci produktu na stejné místo, na kterém je již aplikován, dokud se neodpaří nosné rozpouštědlo – tzn. „neuzavírat“ rozpouštědlo pod vrstvou separátoru. Následkem by byla horší přilnavost na povrchu formy.

2. Na počátku aplikujte 2 až 3 vrstvy s tím, že mezi každou z nich vyčkáte 5 minut

3. Doba na vytvrzení poslední vrstvy je min. 30 minut za pokojové teploty, nebo zahřejte formu po dobu 5 minut na 100°C až 150 °C.

Účinnost produktu se zvýší přidáním další vrstvy po několika prvních výliscích.

Je-li v některých místech problém se separací (poškozený film), přetřete jen tato místa!

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství: čirá kapalina

Vůně: ropná

Hustota: 0,72

Bod vzplanutí : 7°C

Životnost: 1 rok v uzavřeném originálním obalu

Speciální upozornění : COM 100 je citlivý na vlhkost, kterou vstřebává do sebe. Udržujte balení dokonale uzavřené po ukončení práce s produktem.

Balení: 5 l kanystr