AGEUS  STOP Tape

Rychloopravná páska

AGEUS Stop Tape je speciální lepící páska z tkaniny potažená polyetylenovou fólií, která zaručuje voděodolnost pásky. Páska je určena k profesionálním průmyslovým aplikacím ve vzduchotechnice a teplovzdušných potrubích, stavebnictví a montáži klimatizačních vedení a řadě havarijních situací, kdy je zapotřebí rychlé opravy před delším odstavením zařízení pro opravu. Široké použití najde produkt v autoopravárenství, domácnosti, konstrukčním lepení a všude tam, kde je vyžadována vysoká pevnost v tahu.

Výhody:

Voděodolná páska

zesílená tloušťka tkaniny

vysoká pevnost v podélném směru

výborná lepivost

možnost roztržení rukou v příčném směru

universální pevnostní páska pro každodenní použití

Aplikace

- Aplikujte na suchý a odmaštěný podklad zbavený všech reziduí

- Pásku aplikujte z kotouče, uhlaďte na aplikovaném místě

Fyzikální charakteristiky:

Barva				stříbrná

Šířka				50 mm

Návin				50 metrů

Tloušťka			240 µm

Lepidlo			umělý kaučuk

Balení				24 ks v kartonu