AGEUS Steel

Tekutý kov

AGEUS Steel je rychlo opravárenský epoxidový tmel. Slouží pro opravu poškozený kovových částí jako jsou potrubí, bloky motorů a převodovek, příruby, zásobníky a podobně. Při mísícím poměru 1:1 má pracovní dobu 4-5 minut a dosahuje do 30-35 minut 75% svých pevnostních parametrů při pokojové teplotě. Produkt vytváří kombinaci vysoké pevnosti, tvrdosti při zachování schopnosti lepit, spojovat široké spektrum podkladových materiálů.

Výhody:

- vynikající odolnost ve střihu, nárazu a odlupování v širokém rozsahu teplot

- 100% vytvrzení hmoty, žádný únik rozpouštědel, odolné povětrnostním vlivům

- nestékavá konsistence, schopnost vyplnit mezeru do 4 mm

- vytvrzuje při pokojové teplotě, není nutná příprava povrchu před lepením

Použití:

Aplikujte na místo předem zdrsněná, zbavená mastnot, nečistot a volných částí. Na odmaštění použijte LPS Zero Tri. Na promísení produktu můžete použít i dodávaný mísící aplikátor. Doporučená aplikační teplota je mezi 10 až 30°C.

Doporučené aplikace na:

PVC, vinyl, PPO a směsi, ABS, akryláty (PMMA), polyestery, RIM uretany, styrény, sklolamináty, vinyl estery, Nylon 6 a směsi, PBT směsi, PET směsi, epoxidy,  gelové nátěry a potahy, polyuretany, celuloza, LMR, Polymočovina RIM, Fenoly, litina, hliník, železné kovy, galvanizovaná oceli. Pro použití na hliníku a galvanizovaných ocelích je nutno použít primer Metal prep 90.

Fyzikální charakteristiky:

Barva							šedá

Mísící poměr						1:1

Pracovní doba					4-5 minut

Vytvrzení do transportní pevnosti			do 30-35 minut

Vytvrzení na plnou odolnost			do 24 hodin

Roztažnost						5-15%

Následující hodnoty jsou po 7 denním vytvrzení

Teplotní vodivost 					0,1 W/mK

Dielektrická pevnost				50-90 kV/mm

Teplotní odolnost v suchém prostředí		-50°C až +120°C

Tlaková odolnost (dle ASTM D 2240) 78-80

Skladovatelnost 					12 měsíců, nejlépe v lednici při 7-12°C

Vynikající chemická odolnost proti ropným látkám, kyselinám a zásadám (pH 3-10) a solím.