LPS Thermaplex CS Moly Bearing Grease

ložisková vazelína na zátěž, tlaky, vibrace, otěr a teploty

CS je určen pro dlouhodobé mazání těžce zatížených ložisek, ložisek vystavených šokovým zátěžím a vibracím a teplotám.

Výhody:

- excelentní složení, aditivováno molybdenem

- redukuje opotřebení ložisek při vibraci

- odolává vysoké zátěži

- odolává šokovým zátěžím

- dobrá protikorozní odolnost

- vynikající odolnost proti vymývání vodou

- excelentní protiotěrové vlastnosti

- široké mazací teplotní rozmezí -18°C až 218°C

- vynikají odolnost proti korozi – perfektní výsledky EMCOR korozních testech

- snižuje náklady na údržbu

Typické aplikace LPS Thermaplex CS Moly Bearing grease:

- těžní a plošinové výtahy a zvedací mechanismy		- pískovací jednotky

- lisovací stroje			- demoliční stroje		- jeřáby

- těžební a báňské stroje		- vibrační dopravníky		- drtící mlýny

Fyzikální vlastnosti:

Vzhled							černá pasta

Vůně							ropná

Teplotní rozsah mazání				-18°C až 218°C

Bod skápnutí						300°C

NLGI třída						č. 2

Specifická hustota					0,89

Zátěžový test 4 koulí					> 600 kg

Zátěžový test Timken „OK“ Load			30 kg

Dostupná balení:

Číslo produktu				balení

70814					340 gr cartridge	(30 ks v kartonu)

70806					19 litrový soudek

Možnost dodání aplikačních pomůcek - pistole pro cartridge, soudky