AGEUS NICKEL ANTI-SEIZE

protizáděrová pasta s obsahem niklu

Mazivo do extremních chemických a teplotních podmínek

- teplotní rozsah -54°C až +1450°C

- neobsahuje olovo, měď nebo grafit

- chrání proti zadření, tepelnému zapečení, vzniku rzi a koroze

- vynikající na nerez ocel

- velmi těžce odstranitelné vodním oplachem

- natíratelné od teploty -18°C

- nesteče, nebude kapat

- stříbrná barva

Typické aplikace, kde může být Nickel Anti-Seize použitý:

šrouby a matky	příruby	řetězy		turbíny	motory	šneky

kotle			ventily		výměníky	sběrné potrubí		pouzdra

Všeobecné údaje:

Nickel Anti-Seize je antizáděrová a těsnící pasta pro vysokoteplotní a chemicky náročná prostředí. Poskytuje ochranu jako mazivo a vytváří těsnění. Neobsahuje měď, olovo, grafit, chloridy, Výrazně snižuje náklady na údržbu.

Fyzikální vlastnosti:

Bod vzplanutí:			>221C

Barva, vzhled				stříbrný tuk

Test 4 koulí, ASTM D-2596		200

Penetrace ASTM D-217		285-315

Bod skápnutí				232°C

Dostupná balení                                0,5 kg plechovka