AGEUS LepíPlast

Polyuretanové lepidlo

AGEUS LepíPlast je dvousložkové, rychle tuhnoucí, strukturální polyuretanové lepidlo. Vytvrzuje za pokojové teploty a má excelentní přilnavost k širokému spektru podkladů, jako je hliník, nerez ocel, ABS, PVC, Polyuretany, kompozitní materiály, termoplasty, termosety, dřevo, sklo, beton bez použití primeru.

Výhody:

- rychlá doba vytvrzení při mísícím poměru 1:1

- jednoduchá aplikace

- vysoká přilnavost

- možnost aplikace i ve vertikální poloze

Použití:

Aplikujte na místo předem zdrsněné, zbavené mastnot, nečistot a volných částí. Na odmaštění použijte AGEUS SuperČistič. Na promísení produktu můžete použít i dodávaný mísící aplikátor. Pro menší a lépe slícované aplikace aplikujte produkt jen na jednu stranu. Při větších aplikacích a horší slícovatelnosti aplikujte produkt na obě lepené plochy.

Fyzikální charakteristiky:

Barva							po smíchání černá (A béžová,B černá)

Mísící poměr						1:1

Pracovní doba					4 - 6 minut

Vytvrzení do transportní pevnosti			12 - 15 minut

Vytvrzení na funční odolnost			20 – 30 minut

Plné vytvrzení 					24 hodin

Teplotní odolnost v suchém prostředí		-35°C až +121°C

Tažnost						200%

Dielektrická pevnost				350 V/0,0254 mm

Pevnost v tahu					25 N/mm2

Tvrdost						70 Shore D

Smrštění						<1%

Skladovatelnost					18 měsíců, skladujte v tepltním rozmezí 12-25°C, nenechte produkt zmrznout, skladování v ledničce (7-12°C) výrazně prodlouží skladovatelnost

Balení							50 ml kartuše, větší balení na dotaz