AGEUS OBO

Oboustranně lepící páska

AGEUS OBO je oboustranně lepící montážní pěnová páska.

Oboustranná samolepicí páska vyrobená z černé polyetylenové pěny potažené akrylátovým lepidlem příčně vyztuženým vlákny. Páska je pro široké použití v průmyslu a domácnosti. Páska je UV stálá má vysokou a dlouhodobou odolnost proti vlhkosti, změkčovadlům, rozpouštědlům a uhlovodíkům. Velmi dobrá tlaková odolnost, 100 % lepivosti dosahuje po 10 hodinách po aplikaci !

Fyzikální charakteristiky:

Šíře :                      6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm a 25 mm
Návin :                   10 m
Materiál :                Polyetylenová pěna
Hustota :                100 Kg/m3
Lepidlo :                 Akrylátová zesílená disperze
Barva :                   Černá neprůhledná
Ochranný nosič:     Zelená PE fólie 110g/m2
Tloušťka :              0,85 mm
Lepivost :               14,50 N/cm (Peel 180°)
Aplikační teplota:    10 + 30 °C
Teplotní odolnost :   - 40 + 120 °C
Odolnost :              UV odolná 
Balení :                  20 ks v kartonu