AGEUS Plastic Sealant

Trvalé těsnění

AGEUS Plastic Sealant (PS) je speciální polyuretanové trvalé plastické těsnění s vynikající přilnavostí k většině povrchů. Produkt je navíc odolný vůči vysokým teplotám, mechanickému zatížení a chemickým látkám. Neobsahuje silikon a vytvrzuje za působení vzdušné vlhkosti.

Příklady použití:

Univerzální těsnící produkt pro údržbu a výrobu. Vynikající přilnavost kov x kov, kov x plast, plast x plast. AGEUS PS je odolný vůči působení minerálních olejů, široké škále syntetických olejů, maziv, paliv, aditivům, plynům, vodě, chladícím kapalinám. Doporučené aplikace jsou – těsnění motorů a rámů pro automobily a motocykly, těsnění zemědělských strojů, pro elektro/elektronický průmysl, těsnění turbín v elektrárnách, stavebnictví, těsnění převodovek, těsnění čerpadel, těžařský průmysl, údržba vodních a plynových potrubí a zařízení a mnoha dalších…

Návod na použití:

Aplikační místo odmastěte pomocí AGEUS SuperČistič. Naneste na čistý a suchý povrch. Aplikujte na jednu nebo na obě těsněné strany, plochy v závislosti na lepené spáře. Nechejte 10 minut zavadnout a teprve poté sestavte spojení. Jestliže je to nutné, dotáhněte znovu po dalších 10 minutách šrouby.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství						červená pasta

Hustota							1,1

Teplotní odolnost						-55°C až +270°C

Pro spáru							max 0,2 mm

Skladovatelnost						neomezená v neotevřeném

balení

AGEUS PS je k dostávání v těchto baleních:

200 ml automatický dávkovač		12 ks v kartonu

300 ml kartuš				20 ks v kartonu