AGEUS Separátor 7

Bezsilikonový separátor

AGEUS Seprátor 7 je vysoce výkonný, vlhký, bez silikonový separační prostředek. Je založen na rozpuštěném glykolu ve směsi rozpouštědel a byl vyvinut pro vstřikovací lisování, ale je také efektivní pro další typy lisování a tvářecí procesy.

Aplikace

Produkt vytváří vlhký, vysoce výkonný film pro separaci plastů a gumy ve vstřikovacím lisování, vakuovém tváření a v mnoha dalších typech tvářecích procesech.

Složení produktu je kompletně bez silikonů a umožňuje tudíž následné dekorativní úpravy (barvení, pokovování) výsledných produktů. Aplikovaný film nebude ve formě stékat a nabývat objemu, čímž napomáhá dokonalému povrchu výsledného produktu, redukuje opakovaný nástřik a zvyšuje produktivitu.

Je hojně využíván i jako proti přilepovací činidlo v potravinářství, textilním a kožedělném průmyslu.

Nastříkejte lehkou, jednotnou vrstvu ze vzdálenosti 25-30 cm a opakujte dle potřeby.

Fyzikální charakteristiky:

Barva a skupenství				čirá, bezbarvá kapalina

Vůně						charakteristická uhlovodíková

Hustota					0,715

Rozpustnost					ve většině organických rozpouštědlech

Teplotní rozsah použití			do 170°C

Balení						500 ml sprej

Doporučovaná odmašťovadla		AGEUS Čistič Forem

AGEUS Odstraňovač Polymerů

AGEUS Clean 10

AGEUS SuperČistič