AGEUS GalvaZink

Studený zinek

Zinkový, teplu odolávající, galvanizovaný nátěr na ochranu kovových povrchů.

- obsah čistého zinku: 95%

- zabraňuje tvorbě rzi a korozi na všech površích

- slouží jako základový nátěr

- spolehlivě chrání po dobu tří let

- neobsahuje žádné chlorované uhlovodíky, nebo trichlór

- je to nátěr odolávající teplu

- nezežloutne, nevydrolí se, nepopraská, neodře se

- opraví zarezlé, galvanizované a svařované povrchy

- elektrochemicky chrání holý kov

Aplikace:

Aplikujte na obroušený, suchý povrch zbavený mastnoty a prachu. Před použitím sprej velmi důkladně protřepejte – ideální jsou 2 minuty. Aplikujte ze vzdálenosti 25-30 cm. Po zaschnutí aplikujte další vrstvu(y). Ideální je několik, ale velmi tenkých vrstev. Plné vytvrzení je do 24 hodin. Může sloužit jako samostatná protikorozní ochrana, ale pro dlouhodobou ochranu aplikujte svrchní nátěry s tím, že máte ideálně připravený podklad. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a několika sekundovým stlačením vyčistěte ventil.

Vlastnosti:

Tloušťka filmu:			40 mikronů po jedné aplikaci

Barva					tmavá

Vydatnost:				9,3 m2 /kg

Suchý na dotyk:			po 3 až 5 minutách při spreji

Doba vyschnutí jedné vrstvy:	6 hodin na vzduchu

30 min., když je sušený při teplotě 180°C 15 min.

Teplotní odolnost:			350°C

Balení:

400 ml sprej				12 ks v kartonu