**AGEUS Suchý Teflon**

**Suché teflonové mazivo a separátor**

AGEUS Suchý Teflon je speciální povrchová ochrana s excelentními proti přilepovacími a mazacími účinky. Produkt je formulován na bázi teflonu (PTFE) a dalších speciálních přísad a je navržen pro použití do oblastí vysokoteplotních aplikací nebo tam, kde je mokré mazání nevhodné a nežádoucí.

**Aplikace**

Přípravek vytvoří suchý, bílý, nestékavý film. Je ideální pro použití v potravinářství, textilním, papírenském a plastikářském průmyslu, kde mokrá maziva nebo silikony jsou nežádoucí.

Zaschlý film je netečný po zasažení vodou, oleji nebo rozpouštědly a poskytuje vynikající kluzné vlastnosti při smykovém tření díky svým vynikajícím přilnavostním charakteristikám. Produkt je použitelný i jako separátor a „proti sledovací“ činidlo v elektronickém průmyslu.

Produkt neobsahuje silikon a nenarušuje další povrchové úpravy. Aplikujte přímo na místo ze vzdálenosti 25-30 cm. Při aplikaci nekuřte a zabraňte kontaminaci tabáku. Při teplotách nad 230C zajistěte odvod výparů.

**Fyzikální charakteristiky:**

Barva a skupenství bílá kapalina

Vůně slabě charakteristická uhlovodíková

Hustota 0,89

Teplotní rozsah použití -50C až +200C

Balení 500 ml sprej

Doporučená odmašťovadla AGEUS SuperČistič, AGEUS Clean 10