AGEUS MultiPurpose

ložiskový mazací tuk

AGEUS MultiPurpose je specificky navržen pro zvýšení životnosti ložisek a výrazné prodloužení mazacího cyklu, snížení požadavků na údržbu a spotřebu mazacího tuku.

Výhody:

- dlouhodobě stálé s vysokou životností

- vynikající odolnost ve vysoké zátěži

- prodlužuje mazací cyklus

- prodlužuje životnost ložisek

- dobrá protikorozní odolnost

- ideální pro mazání veškerých typů ložisek

- výrazně snižuje spotřebu mazacích tuků

Typické aplikace AGEUS MultiPurpose

- míchače cementu		- výtahy		- ventilátory		- dopravníky

- motory			- nakladače a podavače			- odlučovače plynu

Fyzikální vlastnosti:

Vzhled						modrá pasta

Vůně							ropná

Teplotní rozsah mazání				-30°C až 175°C

Bod skápnutí						230°C

NLGI třída						č. 2

Specifická hustota					1.00

Zátěžový test 4 koulí				> 800 kg

Zátěžový test Timken „OK“ Load			27 kg

Dostupná balení:

400 gr cartridge			12 ks v kartonu

16 kg soudek