**AGEUS PolyLep**

**Speciální lepidlo**

**AGEUS PolyLep speciální hydridní lepidlo na lepení nízkoenergetických, velmi obtížně lepitelných plastů. Je primárně učen pro lepení materiálů jako je polyethylen (PE), polypropylen (PP), Teflon a EPDM.**

**Výhody:**

- vysoká přilnavost na obtížně lepitelné povrchy

- vysoce odolné rázům

- flexibilní

- jednoduchá aplikace

**Použití:**

Aplikujte na místo zbavené mastnot, nečistot a volných částí. Na odmaštění použijte AGEUS SuperČistič. Na promísení produktu můžete použít i dodávaný mísící aplikátor. Produkt velmi rychle vytvrzuje.

Vytvořené spojení je extrémně nárazu odolné, pružné. Odolává působení vlhkosti a různých prostředí. Velmi vhodný produkt pro lepené povrchy s nestejnými vlastnostmi. Produkt nemá dlouhodobou odolnost vůči UV záření – časem degraduje – žloutne a křehne.

**Fyzikální charakteristiky:**

Barva krémová

Mísící poměr 1:10

Pracovní doba 4 - 6 minut

Vytvrzení na transportní odolnost 2 hodiny

Plné vytvrzení 8 hodin

Teplotní odolnost v suchém prostředí -40C až +80C

Dilatace do 10%

Pevnost v tahu 13 N/mm2

Tvrdost 50 Shore D

Smrštění <1%

Skladovatelnost 6 měsíců

Balení 40 ml kartuše – skladem

500 ml na objednávku