LPS TKX

univerzální průmyslové mazadlo

Univerzální, víceúčelové mazivo vynikající olej s protikorozní ochranou.

- nový Invertní sprejový ventil umožňující použití ve svislé nebo obrácené poloze

- nesuchý, olejový film			dlouhotrvající mazací účinek

- uvolňovač znehybnělých částí		chrání proti korozi více než 1 rok

- vytěsňuje vlhkost				vynikající vlastnosti pro ošetřování nářadí a strojů

- neobsahuje CFC látky, chlórnatá rozpouštědla a silikon

- používá nevznětlivý a nevodivý pohonný plyn CO2 - pouze 2-3% objemu tvoří hnací plyn

- bezpečný na plasty, gumu, malby a jiné povrchové úpravy

- Podle Americké federální normy USDA má povolení k nepřímému styku s potravinami

Typické možnosti aplikace, kde je TKX používán:

- ložiska a ventily		- motory a elektrické motory		- lana a spojovací články

- kovové části a ruční nářadí	- součástky na skladě			- šoupátka a vodítka

- kladky a válce		- výrobní a transportní nářadí

Všeobecné informace:

TKX průmyslové mazivo je rychle působící, hluboce pronikající a ochranné.. TKX vytváří tenký olejový film, který může být aplikován na zařízení pracující ve vnitřním nebo vnějším prostředí. Jeho výraznou vlastností je rychlost proniknout do těžce přístupných míst a pomáhá uvolňovat znehybnělé matice, šrouby a jiné části. Nastříkaná vrstva na vnitřně uskladněné zařízení poskytuje protikorozní ochranu nejméně na jeden rok. TKX neobsahuje ničící chlórnatá rozpouštědla a je proto bezpečné pro použití na gumu, malby a plasty. TKX používá nevznětlivý oxid uhličitý jako pohon, což jej činí bezpečným pro běžné používání.

Materiálový bezpečnostní list je možno získat na vyžádání.

Vlastnosti:

Bod vznícení :	120(C			Měrná váha :			0.840 průměrně

Bod tuhnutí:	-39(C			Elektrická pevnost a průrazné napětí:	33 kV

Pohon:		oxid uhličitý

Kde může být TKX používán:

- TKX je s oblibou používán ve strojírenství, slévárenství, u obráběcích strojů, námořnictví, dopravě a chemickém průmyslu.

- TKX maže ložiska, ventily, šoupátka

- TKX maže a chrání pružiny, klapky, spoje a lana, pilové listy, klouby, závěsy, válce a kladky

- TKX maže a chrání díly a nářadí uskladněné ve skladišti