**AGEUS Separátor 5**

**Bez silikonový separátor**

AGEUS Separátor 5 je vysoce výkonný, suchý, bez silikonový separační prostředek. Je založen na bázi směsi vosků rozpouštěných ve směsi a byl vyvinut pro vstřikovací lisování a další tvářecí procesy.

**Aplikace**

Složení produktu je kompletně bez silikonů a umožňuje tudíž následné dekorativní úpravy (barvení, pokovování) výsledných produktů. Aplikovaný film nebude ve formě stékat a nabývat objemu, čímž napomáhá dokonalému povrchu výsledného produktu, redukuje opakovaný nástřik a zvyšuje produktivitu.

Separátor 5 vytváří suchý separační film s minimálním přenosem na lisovaný výrobek. Díky tomu je vhodný především pro výrobu transparentních, bílých či hodně světlých výlisků.

Je hojně využíván i jako proti přilepovací činidlo v potravinářství, textilním a kožedělném průmyslu.

Nastříkejte lehkou, jednotnou vrstvu ze vzdálenosti 25-30 cm a opakujte dle potřeby.

**Fyzikální charakteristiky:**

Barva a skupenství čirá, bezbarvá kapalina

Vůně charakteristická uhlovodíková

Hustota 0,612

Rozpustnost ve většině organických rozpouštědlech

Teplotní rozsah použití do 150C

Balení 500 ml sprej

Doporučovaná odmašťovadla AGEUS Čistič Forem

 AGEUS Odstraňovač Polymerů

 AGEUS Clean 10

 AGEUS SuperČistič