LPS Thermaplex Lo-Temp Bearing Grease

ložisková vazelína do nízkých teplot

Lo-Temp je formulován pro excelentní mazání ložisek při extrémně nízkých teplotách nebo v prostředích s rychlou změnou teplot.

Výhody:

- excelentní mazací schopnosti za nízkých teplot

- dobrá odolnost při zátěži

- redukuje opotřebení ložisek

- vynikající protikorozní odolnost

- odolává vymývání vodou

- zvyšuje efektivnost

- snižuje nutnost odstávek

- prodlužuje mazací intervaly

Typické aplikace LPS Thermaplex Lo-Temp Bearing grease:

- mrazící zařízení		- mrazící boxy a sklady		- kluzáky a šoupáky

- dveře a zajišťovače		- motory

Fyzikální vlastnosti:

Vzhled							béžová pasta

Vůně							ropná

Teplotní rozsah mazání				-50°C až 120°C

Bod skápnutí						240°C

NLGI třída						č. 2

Specifická hustota					1.00

Zátěžový test 4 koulí					> 800 kg (1760 lb)

Zátěžový test Timken „OK“ Load			27.2 kg  (60 lb)

Možnost dodání aplikačních pomůcek - pistole pro cartridge, soudky.